Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра   фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

___________________________

“______”_______________20  __ р.

# Робоча програма навчальної дисципліни

Матеріалознавство і технології матеріалів в енергетиці

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність (напрям) 105. Прикладна фізика та наноматеріали

спеціалізація Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології

факультет      фізико − енергетичний_

2018 / 2019  навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження вченою радою фізико-енергетичного факультету

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)

Марченко Іван Григорович, д.ф.-м.н., професор кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Програму схвалено на засіданні кафедри

фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Ткаченко В.І.

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією

фізико-енергетичного факультету__________________________________________

назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Голова методичної комісії фізико-енергетичного факультету

_______________________            Лісіна О.Ю.

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

Вступ

Програма навчальної дисципліни “Матеріалознавство і технології матеріалів в енергетиці ” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки

Перший рівень,  бакалавр

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності (напряму)  105. Прикладна фізика та наноматеріали

спеціалізації

__________________________________________________________________________

### 1. Опис навчальної дисципліни

1.1.	Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців із напрямку 105. "Прикладна фізика та наноматеріали"  по вивченню фізичних основ матреріалознавства.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити формування у студентів знань властивостей матеріалів, їх залежності від структури, фізичних механізмів деформації та руйнування, отримання навиків застосування науково-технічних знань на практиці при конструюванні енергетичних установок,  підготувати фахівців з сучасної фізики, спроможних розв’язувати різноманітні задачі, пов’язані з матеріалознавством.

1.3. Кількість кредитів - 3

1.4. Загальна кількість годин - 90

| 1.5. Характеристика навчальної дисципліни |
| --- |
| Нормативна / за вибором |
| Денна форма навчання | Заочна (дистанційна) форма навчання |
| Рік підготовки |
| 3-й | -й |
| Семестр |
| 6-й | -й |
| Лекції |
| 32 год. | год. |
| Практичні, семінарські заняття |
| 32 год. | год. |
| Лабораторні заняття |
| год. | год. |
| Самостійна робота |
| 26 год. | год. |
| Індивідуальні завдання |
| год. |

1.6. Заплановані результати навчання:

студенти мають досягти таких результатів навчання:

Знати: сучасний стан фізики твердого тіла та матеріалознавства, експериментальні методи вивчення пружних та пластичних властивостей конструкційних матеріалів енергетики, методи аналізу дефектної структури матеріалів, залежність фізичних властивостей матеріалів від їх структури

Вміти: застосовувати отримані знання на практиці, орієнтуватися в порівняльному аналізі застосування матеріалів у різних умовах експлуатації. .

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Структура твердих тіл.

Тема 1. Матеріали енергетичних пристроїв.

Зміст.

Структура твердого тіла. Аморфні тверді тіла, кристали, квазікристали.

Тема 2. Кристалічні тверді тіла.

Зміст.

Трансляційна інваріантність. Просторові гратки. Найпростіші кристалеві гратки. Індекси Міллера та Вейса..

Тема 3. Експериментальні методи вивчення структури кристалів.

Зміст.Рентгенівська дифрактометрія, дифракція електронів. Закон Брега..

Тема 4.   Закон Брега. Рівняння Лауе.

Зміст.

Зворотня решітка. Структурній фактор. Закон Брега. Зона Брілюена.

Тема 5.   Види кристалічних твердих тіл.

Зміст.

Іонні, ковалентні, молекулярні, металеві кристали. Їх характерні фізичні властивості.

Розділ 2. Пружні властивості твердих тіл та коливання у кристалах.

Тема 1. Деформація матеріалів та їх пружні властивості.

Зміст.

Закон Гука, модуль Юнга, модуль здвигу.

Тема 2.  Тензори деформації та напруження в кристалах.

Зміст.

Узагальнений закон Гука для кристалів. Деформації Фукса.

Тема 3. Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі.

Зміст.

Коливання струни. Хвилі в 1-мірній решітці. Дисперсійне рівняння.

Тема 4.  Акустичні та оптичні коливання.

Зміст.

Коливання двухатомної    решітки. Щільність фононних станів.

Розділ 3.  Пластичність матеріалів та лінійні дефекти в матеріалах.

Тема 1. Будова дислокацій та дисклінацій.

Зміст.

Типи дислокацій: гвинтові, краєві, змішані.

Атомна будова дислокацій. Вектор Бюргерса.

Атомна будова дисклінацій, вектор Франка.

Тема 2.  Поля дислокацій.

Зміст.

Пружні поля дислокацій. Взаємодія з крапковими дефектами..

Тема 3. Часткові дислокації. Дислокаційні петлі.

Зміст.

Атомна будова часткових дислокації. Утворення дислокаційні петель.

Розділ 4.  Міцність та крихкість матеріалів.

Тема 1. Міцність, пластичність та крихкість матеріалів.

Зміст.

Методи оцінювання міцність, пластичність та крихкість матеріалів. Експериментальні методи вивчення.

Тема 2.  Механізми пластичної деформації.

Зміст.

Роль дислокацій у пластичній деформації матеріалів. Джерела дислокацій.

Тема 3. Динаміка дислокацій.

Зміст.

Ковзання та переповзання дислокацій. Взаємодія дислокацій з перепонами.

Тема 4.  Структура зерна у полікристалічних матеріалів.

Зміст.

Маловуглові та великовуглові границі. Двійникові границі. Закон Холла-Петча.

3. Структура навчальної дисципліни

| Назви розділів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | денна форма | заочна форма |
|  | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|  |  | л | п | лаб. | інд. | с. р. |  | л | п | лаб. | інд. | с. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Розділ 1. Структура твердих тіл. |
| Тема 1. Структура твердих тіл. | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Кристалічні тверді тіла. | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Експериментальні методи вивчення структури кристалів. | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Закон Брега. Рівняння Лауе | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Види кристалічних твердих тіл. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом 1 | 45 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Пружні властивості твердих тіл та коливання у кристалах |
| Тема 1. Деформація матеріалів та їх пружні властивості. | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Тензори деформації та напруження в кристалах. | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі. | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Акустичні та оптичні коливання. | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом 2 | 36 | 8 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 3. Пластичність матеріалів та лінійні дефекти в матеріалах |
| Тема 1. Будова дислокацій та дисклінацій. | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Поля дислокацій. | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Часткові дислокації. Дислокаційні петлі. | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом 3 | 27 | 6 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 4. Міцність та крихкість матеріалів. |
| Тема 1. Міцність, пластичність та крихкість матеріалів | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Механізми пластичної деформації | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Динаміка дислокацій. | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Структура зерна у полікристалічних матеріалів. | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом 4 | 36 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин | 90 | 32 | 32 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |

АБО

| Назви розділів | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | денна форма | заочна форма |
|  | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|  |  | л | п | лаб. | інд. | с. р. |  | л | п | лаб. | інд. | с. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Розділ 1. Назва |
| Разом за розділом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Назва |
| Разом за розділом 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Матеріали енергетичних пристроїв. | 1 |
| 2 | Кристалічні тверді тіла. | 1 |
| 3 | Експериментальні методи вивчення структури кристалів. | 1 |
| 4 | Закон Брега. Рівняння Лауе. | 1 |
| 5 | Деформація матеріалів та їх пружні властивості. | 1 |
| 6 | Види кристалічних твердих тіл. |  |
| 7 | Тензори деформації та напруження в кристалах. | 1 |
| 8 | Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі. | 1 |
| 9 | Акустичні та оптичні коливання. | 1 |
| 10 | Будова дислокацій та дисклінацій. | 1 |
| 11 | Поля дислокацій. | 1 |
| 12 | Часткові дислокації. Дислокаційні петлі. | 1 |
| 13 | Міцність, пластичність та крихкість матеріалів. | 1 |
| 14 | Механізми пластичної деформації. | 1 |
| 15 | Динаміка дислокацій. | 1 |
| 16 | Структура зерна у полікристалічних матеріалів. | 1 |
|  | Разом |  | 16 |

5. Завдання для самостійної робота

| № з/п | Види, зміст самостійної роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Матеріали енергетичних пристроїв. | 6 |
| 2 | Кристалічні тверді тіла. | 6 |
| 3 | Експериментальні методи вивчення структури кристалів. | 6 |
| 4 | Закон Брега. Рівняння Лауе. | 6 |
| 5 | Деформація матеріалів та їх пружні властивості. | 6 |
| 6 | Види кристалічних твердих тіл. | 6 |
| 7 | Тензори деформації та напруження в кристалах. | 6 |
| 8 | Пружні коливання кришталевої гратки та хвилі. | 6 |
| 9 | Акустичні та оптичні коливання. | 6 |
| 10 | Будова дислокацій та дисклінацій. | 6 |
| 11 | Поля дислокацій. | 6 |
| 12 | Часткові дислокації. Дислокаційні петлі. | 6 |
| 13 | Міцність, пластичність та крихкість матеріалів. | 6 |
| 14 | Механізми пластичної деформації. | 6 |
| 15 | Динаміка дислокацій. | 6 |
| 16 | Структура зерна у полікристалічних матеріалів. | 6 |
|  | Разом | 96 |

6. Індивідуальні завдання

Не передбачені.

7. Методи контролю

Система рейтингових балів та критерії оцінювання:

- Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 20) проводиться з метою перевірки якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. Кожен  експрес-контроль включає 2 простих завдання, за кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить студенту 0 балів.

- Модульний контроль (загальний ваговий бал - 40) проводиться у вигляді двох модульних контрольних робіт тривалістю 2 академічні години кожна. Кожна МКР складається з 5 задач, які оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 20*2=40 балів.

Критерії оцінювання:

- Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали;

- Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали (незначні помилки в арифметичних розрахунках);

- Часткове виконане завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка рішення але грубі помилки в розрахунках);

- Часткове виконане завдання оцінюється в 1 бал (правильно обрана логіка рішення, зовсім відсутні розрахунки);

- Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів.

Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за МКР, то він зобов’язаний переписати цю роботу, але не більше двох разів.

- Екзаменаційна робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента до екзамену з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації (позитивний рейтинг з МКР та експрес-контролю), але не менше 30 балів.

Екзаменаційний білет  містить два теоретичних питання і одну задачу.

Критерії оцінювання:

- Теоретичні питання оцінюються в 10 балів кожен, при неповній або частково помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів.

- Повністю розв’язана задача оцінюється в 20 балів;

- Задача розв’язана з несуттєвими помилками оцінюється в 15 бали (незначні помилки в арифметичних розрахунках);

- Частково розв’язана задача оцінюється в 10 балів (правильно обрана логіка рішення та формули але грубі помилки в розрахунках);

- Часткове розв’язана задача оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка рішення, зовсім відсутні розрахунки);

- Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів.

Форма підсумкового контролю знань – залік.

8. Схема нарахування балів

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання залікової роботи

| Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання | Сума |
| --- | --- |
| Розділ 1 | Розділ 2 | Контрольна робота, передбачена навчальним планом | Індивідуальне завдання |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 |  |  | 100 |

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену або залікової роботи

| Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання | Екзамен (залікова робота) | Сума |
| --- | --- | --- |
| Розділ 1 | Розділ 2 | Контрольна робота, передбачена навчальним планом | Індивідуальне завдання | Разом |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |  |  |  |  | 100 |

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Шкала оцінювання

| Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру | Оцінка |
| --- | --- |
|  | для екзамену | для заліку |
| 90 – 100 | відмінно | зараховано |
| 70-89 | добре |  |
| 50-69 | задовільно |  |
| 1-49 | незадовільно | не зараховано |

9. Рекомендована література

Основна література

- Китель Введение в физику твердого тела, М. Гос Изд Физ.-Мат. Лит. 1963, 696 с.

- Дж. Займан Принципы теории твердого тела М. Мир 1974, 472 с.

- Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 1 333 с.

- Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 2 623 с.

- Р. Кан Физическое металловедение М. Мир 1987 т. 3 663 с.

- М.П. Шаскольская Кристаллография М. Высшая школа 1984, 375 с.

Допоміжна література

- Косевич Физическая механика реальных кристаллов, Киев: Наук. Думк., 1981.- 328 с.

- А. Анималу Квантовая теория кристаллических твердых тел М.: Мир 1981 574с.

- Дж. Хирт, И. Лоте Теория дислокаций, М.:Атомиздат, 1972.- 600 с.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет.